| 国内外不锈钢牌号对照表 |
| --- |
| 钢种 钢 号 中国GB 国际标准ISOT 美国AISI 日本JIS 德国DIN 耐蚀及耐热不锈钢 1Cr18Ni9 12 302 SUS302 X12CrNi88 0Cr18Ni9 11 304 SUS304 X5CrNi189 00Cr19Ni10 10 304L SUS304L X2CrNi189 1Cr19Ni10 304H SUS304HFB 1Cr18Ni9Ti SUS321 X10CrNiTi189 1Cr18Ni11Ti 321H SUS321H X10CrNiTi189 0Cr18Ni10Ti 15 321 SUS321 X10CrNiTi189 00Cr17Ni14Mo2 20 316L SUS316L X2CrNiMo1816 0Cr18Ni12Mo2Ti 316 SUS316 X2CrNiMo1810 0Cr25Ni20 310S SUS310S X12CrNi2521 2Cr25Ni20 310 SUS310 0Cr19Ni13Mo3 25 317 SUS317 00Cr19Ni13Mo3 24 317L SUS317L X2CrNiMo1816 1Cr18Ni12 13 305 SUS305 X5CrNi911 0Cr18Ni11Nb 16 347 SUS347 X10CrNiNb189 1Cr18Ni11Nb 347H SUS347H X10CrNiTiNb189 常用执行标准：GB/T14975-2002 GB/T14976-2002 GB/T13296-91 除执行上述标准外，还可根据用户要求执行国际标准，或双方共同制定专用技术条件。 |  |